**OMÍTKOVÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ A POROBETONOVÉ ZDIVO – INTERIÉR**

LEHČENÁ VÁPENNÁ PODKLADNÍ OMÍTKA

* **Příprava podkladu**

Zdivo zbavte prachu, nečistot a nepevných částí cihel či tmelu. Omyjte plošně tlakovou vodou. Chybějící části cihel nebo tvárnic doplňte.

Před samotným omítáním ještě povrch konstrukce zvlhčete proudovou vodou.

* **Aplikace**

Na zvlhčený povrch zdiva naneste omítacím strojem lehčenou vápennou jádrovou omítku s vláknem s objemovou hmotností zatvrdlé malty ≤1 400 kg/m3 v tloušťce 10 - 20 mm dle rovinnosti zdiva. Čerstvě nanesenou omítku stáhněte latí do požadované roviny tak, aby nevznikaly vzduchové kapsy mezi omítkou a zdivem. Zdivo s vysokou nebo rozdílnou nasákavostí je třeba omítat ve dvou vrstvách.

1.vrstva by měla tvořit cca 2/3 celkové tloušťky omítky. 2.vrstva se aplikuje na ještě živou nezavadlou vrstvu první. Dle předpokládané finální povrchové úpravy jádrové omítky, tuto buď vyhlaďte /pro tenkovrstvé omítky a fasádní nátěry/ nebo zdrsněte /týká se břízolitových omítek/ .

* **Povrchová úprava**

K vyhlazení povrchu jádrové omítky použijte štukovou omítku z trasového vápna se součinitelem difuze vodní páry ц ≤ 15, kterou nanesete nerezovým hladítkem za cca 5 dní po dokončení omítek.

Pro barevné ztvárnění použijte vnitřní nátěr**.**

Vnitřní nátěry aplikujte až po dostatečném vyzrání jádrové omítky /1 mm omítky = 1 den přestávka/, optimálně za 15 dní od dokončení omítání.